Dimensionamento de Vigas ao Cisalhamento

Roteiro de cálculo de estribos

1) Porcentagem de armadura (L a 2h do apoio, onde h é a altura da viga

2) Cálculo do coeficiente (1

|  | (1=1 | se (L > 1,5% |
| --- | --- | --- |
|  | (1=0,5+0,33×(L | se (L ( 1,5% |

3) Cálculo de (c

4) Cálculo da tensão de cálculo (wd

|  | bw (cm) | - largura da viga |
| --- | --- | --- |
|  | d (cm) | - altura útil da viga |
|  | V (kgf) | - carga de serviço |

Pela Norma, a tensão (wd deve ser menor que:

|  | 0,25 fcd |
| --- | --- |
|  | 45 kgf/cm2 |

5) Cálculo de (d

6) Cálculo da armadura transversal:

BOTELHO, M. H. C. et al. Concreto armado eu te amo. 3ª ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2003.

Testar com os seguintes valores:

As=8,55 cm2;

V=15 tf;

bw=20 cm;

d=57 cm;

fck=180 kgf/cm2;

Aço CA 50